Lame mince de roche

Avantage Word: modifiable, dissociable, recolorisable en quelques clics - intégrable dans un PowerPoint- "Kein Tag ohne Linie"

# Text boxes

Sciage d’un fragment de roche de manière à obtenir  un fragment 0,5 cm d’épaisseur environ

Rodage (abrasion) d’une face des échantillons avec du carbure de silicium

Nettoyage à l’eau puis aux ultrasons

Séchage

Collage sur lame de verre avec une colle époxy

Sciage de l’échantillon pour le ramener à 1 mm d’épaisseur

Rodage (abrasion)  des échantillons de façon à obtenir une épaisseur de 30 m. La lame mince de roche est alors translucide

Nettoyage et séchage

Contrôle de qualité au microscope polarisant